12

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05. 03. 05

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z

betonu asfaltowego

|  |  | Wymagania wobec MMA |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | i warstwy ścieralnej z BA |
|  |  | w zależności od kategorii ruchu |
|  |  | KR llub KR 2 | KR3 do KR6 |
| l | Moduł sztywności pełzania l), MPa | nie wymaga się | ≥14,0 (≥18)4) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w | ≥ 5,52) | ≥ 10,03) |
|  | temperaturze 60° C, kN |  |  |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do |
|  | jw., % |  | 86,0 |
| 6 | Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: |  |  |
|  | od 0 mm do 6,3 mm | od 1,5 do 4,0 |  |
|  | od 0 mm do 8,0 mm | od 2,0 do 4,0 |  |
|  | od 0 mm do 12,8 mm | od 3,5 do 5,0 | od 3,5 do 5,0 |
|  | od 0 mm do 16,0 mm | od 4,0 do 5,0 | od 4,0 do 5,0 |
|  | od 0 mm do 20,0 mm | od 5,0 do 7,0 | od 5,0 do 7,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |
| l) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy |
|  | tylko fazy projektowania składu MMA |  |  |
| 2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka |  |  |
| 3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka |  |  |
| 4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |

D-05. 03. 05Nawierzchnia z betonu asfaltowego 								13

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

|  | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od |
| --- | --- |
|  |  |  | kategorii ruchu |  |  |
| Wymiar oczek sit |  | KR l/ub KR 2 | KR 3 do KR 6 |  |
| #,mm |  |  | Mieszanka mineralna, mm |  |
|  | Od 0 | Od 0 | od 0 | od 0 | Od 0 | od 0 do |
|  | do 20 | do 16 | do 12,8 | do25 | do20 | 161) |
| Przechodzi przez: |  |  |  |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  | 100 |  |  |
| 25,0 | 100 |  |  | 84÷100 | 100 |  |
| 20,0 | 87÷ 100 | 100 |  | 75÷100 | 87÷100 | 100 |
| 16,0 | 75÷100 | 88÷ 100 | 100 | 68÷90 | 77÷100 | 87÷100 |
| 12,8 | 65÷93 | 78÷ 100 | 85÷100 | 62÷83 | 66÷90 | 77÷100 |
| 9,6 | 57÷86 | 67÷92 | 70÷100 | 55÷74 | 56÷81 | 67÷89 |
| 8,0 | 52÷81 | 60÷86 | 62÷84 | 50÷69 | 50÷75 | 60÷83 |
| 6,3 | 47÷76 | 53÷80 | 55÷76 | 45÷63 | 45÷67 | 54÷73 |
| 4,0 | 40÷67 | 42÷69 | 45÷65 | 32÷52 | 36÷55 | 42÷60 |
| 2,0 | 30÷55 | 30÷54 | 35÷55 | 25÷41 | 25÷41 | 30÷45 |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |
| ziarn > 2,0 mm | (45÷70) | (46÷70) | (45÷65) | (59÷75) | (59÷75) | (55÷70) |
| 0,85 | 20÷40 | 20÷40 | 25÷45 | 16÷30 | 16÷30 | 20÷33 |
| 0,42 | 13÷30 | 14÷28 | 18÷38 | 10÷22 | 9÷22 | 13÷25 |
| 0,30 | 10÷25 | 11÷24 | 15÷35 | 8÷19 | 7÷19 | 10÷21 |
| 0,18 | 6÷17 | 8÷17 | 11÷28 | 5÷14 | 5+15 | 7÷16 |
| 0,15 | 5÷15 | 7÷15 | 9÷25 | 5÷12 | 5+14 | 6÷14 |
| 0,075 | 3÷7 | 3÷8 | 3÷9 | 4÷6 | 4+7 | 5÷8 |
| Orientacyjna |  |  |  |  |  |  |
| zawartość asfaltu w | 4,3÷5,8 | 4,3÷5,8 | 4,5÷6,0 | 4,0÷5,5 | 4,0÷5,5 | 4,3÷5,8 |
| MMA, % mim |  |  |  |  |  |  |
| l) Tylko do warstwy wyrównawczej |  |  |  |  |

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.