SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Marzec 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	7

4. TRANSPORT	7

5. WYKONANIE ROBÓT	8

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	20

7. OBMIAR ROBÓT	23

8. ODBIÓR ROBÓT	24

9. PODSTAWA PLA TNOŚCI	24

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	24

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST SST IBDiM CZDP

- ogólne specyfikacje techniczne

- szczegółowe specyfikacje techniczne   Instytut Badawczy Dróg i Mostów   Centralny Zarząd Dróg Publicznych

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania: "Przebudowa drogi w Pasturce”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KRl do KR6 wg "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia: Roboty dotyczące tego zadania obejmują:

~ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o grubości

warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 2080,00m2

~ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 o grubości

warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 2030,00.m2

|  | Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu |
| --- | --- |
| kategoria ruchu | liczba osi obliczeniowych |
|  | 100 kN/pas/dobę |
| KRI | ≥12 |
| KR2 | od 13 do 70 |
| KR3 | od 71 do 335 |
| KR4 | od 336 do 1000 |
| KR5 | od 1001 do 2000 |
| KR6 | > 2000 |

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o

określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

4

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05. 03. 05

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję

asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w

osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAL Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C

96170:1965 [6].

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT P AD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

5

2.4. Wypełniacz

NaleŹ)' stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504: 1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504: 1961 [9].

Tablica l. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. |  |  | Rodzaj materiału |  | Wymagania wobec materiałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w zależności od kategorii ruchu |
|  |  |  | nr normy |  |  | KR l/ub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| l | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- |  |  |
|  | 11112:1996 [2], PN-B-IIII5:1998 [4] |  |  |
|  | a) ze skał magmowych i przeobrażonych | kI. I, II; gat.l, 2 | kI. I, II1; gat.I |
|  | b) ze skał osadowych |  |  | jw. | jw.2) |
|  | c) z surowca sztucznego (żużle pomie- |  |  |
|  | dziowe i stalownicze) |  |  | jw. | kI. I; gat.1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe |  |  |  |  |
|  | wg PN-B-I I 112:1996 [2] |  |  | kI. I, II; gat.I, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka |  |  |  |  |
|  | wg PN-B-IIIII:1996 [l] |  |  | kI. I, II | - |
| 4 | Grys | i | żwir | kruszony | z | naturalnie |  |  |
|  | rozdrobnionego | surowca skalnego wg | kI. I, II; gat.l, 2 | kI. I; gat.l |
|  | WT/MK-CZDP 84 [15] |  |  |  |  |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113: 1996 [3] | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: |  |  |  |  |
|  | a) wg PN-S-96504: 1961 [9] |  |  | podstawowy , | podstawowy |
|  |  |  |  |  |  |  | zastępczy | - |
|  | b) innego pochodzenia wg |  | orzeczenia | pyły z odpylania, | - |
|  | laboratoryjnego |  |  | popioły lotne | - |
| 7 | Asfalt drogowy |  |  |  | D 50, D 70, | D 50 3), D 70 |
|  | wg PN-C-96170: 1965 [6] |  |  | D 100 |  |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy |  |  | DE80 A,B,C, | DE80 A,B,C, |
|  | Wg TWT P AD-97 [13] |  |  | DP80 | DP80 |
| l) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kI. I; |
| gat. l |  |  |  |  |  |
| 2) tylko dolomity kI. I, gat.I w ilości ≤ 50% mim we frakcji grysowej w mieszance z |
| innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% mim we frakcji piaskowej oraz kwarcyty |
| i piaskowce bez ograniczenia ilościowego |  |  |
| 3) preferowany rodzaj asfaltu |  |  |  |  |

6

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.05

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej

i wzmacniającej z betonu asfaltowego

|  |  |  | Rodzaj materiału |  |  | Wymagania wobec materiałów w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  |  |  |  | zależności od kategorii ruchu |
|  |  |  |  | nr nonnv |  |  |  | KR l lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| l | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- |  |  |
|  | 11112:1996 [2], PN-B-III15:1998 [4] |  |  |  |
|  | a) z surowca skalnego |  |  |  | kI. I, II; gat.1, 2 | kI. I, II1); gat.l, 2 |
|  | b) z surowca sztucznego (żużle |  |  |  |  |
|  | pomiedziowe i stalownicze) |  |  | iw. | kI. I; gat. l |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe |  |  |  |  |  |
|  | wg PN-B-11112: 1996 [2] |  |  |  | kI. I, II; gat.l, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka |  |  |  |  |  |  |
|  | wg PN -B-lIlII: 1996 [l] |  |  |  | kI. I, II | - |
| 4 | Grys | i | żwir | kruszony | z | naturalnie |  |  |
|  | rozdrobnionego | surowca | skalnego | wg | kI. I, II; gat.1, 2 | kI. I, II1) gat.l, 2 |
|  | WT/MK-CZDP 84 [15] |  |  |  |  |  |
| 5 | Piasek wg PN-B-III13: 1996 [3] |  |  | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: |  |  |  |  |  |
|  | a) wg PN-S-96504:1961[9] |  |  |  | podstawowy, | podstawowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zastępczy | - |
|  | b) innego pochodzenia |  |  |  | pyły z odpylania, | - |
|  | Wg orzeczenia laboratorvinego |  |  | popiołv lotne | - |
| 7 | Asfalt drogowy |  |  |  |  |  |  |
|  | wg PN-C-96 170: 1965 [6] |  |  |  | D 50, D 70 | D50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy |  |  |  |  | DE30 A,B,C |
|  | wg TWT P AD-97 [13] |  |  |  | - | DE80 A,B,C, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP30,DP80 |
| l) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kI. I; gat. I |

Dla kategorii ruchu KR l lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły Z odpylania, popioły lotne Z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

2.5. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w

tablicy I i 2.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego trakcjami.

D-05. 03. 05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

7

2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C

96173: 1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania

określone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania

ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich,

- walców stalowych gładkich,

- walców ogumionych,

- szczotek mechanicznych lubli innych urządzeń czyszczących,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-OO.OO.OO

"Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT -p AD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05_____________8

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z

przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni

wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania

ogólne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralnoasfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze składników mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ilości asfaltu,

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

D-O5.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego							9

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

|  | Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek |  | KR l/ub KR 2 |  | od KR 3 do KR 6 |  |
| sit #, mm |  |  | Mieszanka mineralna, mm |  |  |
| Zawartość | od 0 | od 0 do16 | od 0 do 8 | od 0 | od 0 | od 0 | od 0 |
| asfaltu | do 20 | lub od 0 | lub od 0 | do 20 | do 201) | do 16 | do12,8 |
|  |  | do 12,8 | do 6,3 |  |  |  |  |
| Przechodzi |  |  |  |  |  |  |  |
| przez: 25,0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 20,0 | 88÷100 | 100 |  | 88÷100 | 90÷100 | 100 |  |
| 16,0 | 78÷100 | 90÷100 |  | 78÷100 | 67÷100 | 90÷100 | 100 |
| 12,8 | 68÷93 | 80÷100 |  | 68÷85 | 52÷83 | 80÷100 | 87÷100 |
| 9,6 | 59÷86 | 69÷100 | 100 | 59÷74 | 38÷62 | 70÷88 | 73÷100 |
| 8,0 | 54÷83 | 62÷93 | 90÷100 | 54÷67 | 30÷50 | 63÷80 | 66÷89 |
| 6,3 | 48÷78 | 56÷87 | 78÷100 | 48÷60 | 22÷40 | 55÷70 | 57÷75 |
| 4,0 | 40÷70 | 45÷76 | 60÷100 | 39÷50 | 21÷37 | 44÷58 | 47÷60 |
| 2,0 | 29÷59 | 35÷64 | 41÷71 | 29÷38 | 21÷36 | 30÷42 | 35÷48 |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |  |
| ziarn > 2,0 | (41÷71) | (36÷65) | (29÷59) | (62÷71) | (64÷79) | (58÷70) | (52÷65) |
| 0,85 | 20÷47 | 26÷50 | 27÷52 | 20÷28 | 20÷35 | 18÷28 | 25÷36 |
| 0,42 | 13÷36 | 19÷39 | 18÷39 | 13÷20 | 17÷30 | 12÷20 | 18÷27 |
| 0,30 | 10÷31 | 17÷33 | 15÷34 | 10÷ 17 | 15÷28 | 10÷18 | 16÷23 |
| 0,18 | 7÷23 | 13÷25 | 13÷25 | 7÷12 | 12÷24 | 8÷15 | 12÷17 |
| 0,15 | 6÷20 | 12÷22 | 12÷22 | 6÷11 | 11÷22 | 7÷14 | 11÷15 |
| 0,075 | 5÷10 | 7÷11 | 8÷12 | 5+7 | 10÷15 | 6÷9 | 7÷9 |
| Orientacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |  |
| asfaltu w | 5,0÷6,5 | 5,0÷6,5 | 5,5÷6,5 | 4,5÷5,6 | 4,3÷5,4 | 4,8÷6,0 | 4,8÷6,5 |
| MMA, % m/m |  |  |  |  |  |  |  |
| l) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego |

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od I do 7.